**ПОКАЗАТЕЛЬ УГЛЯ**

**煤炭指标**

1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  项目名称 | Знаки  符号 | Единица  单位 | Рабочее состояние  收到基  ar |
| Общая Влага  全水分 | Mt | % | <12 |
| Внутренние воды  分析试样水分 | Mad | % | <3 |
| Зольность  灰分 | A | % | 20-22 |
| Летучие вещества,  挥发分 | V | % | 30-35 |
| Общая Сера  全硫 | St | % | <0.6 |
| Низшая теплота сгорания  低位发热量 | Qnet.v | Kcal/kg | 5000 |

2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта  项目名称 | Знаки  符号 | Единица  单位 | Рабочее состояние  收到基  ar |
| Фосфор  磷 | P | % | ≤ 0.15 |
| Хлор  氯 | Cl | % | ≤0.3% |
| Фтор  氟 | F | μg/g | ≤200 |
| Мышьяк  砷 | As | μg/g | ≤ 80 |
| Ртуть  汞 | Hg | μg/g | ≤ 0.6 |